

**RAPPORT JOURNALIER DE TEST SUR ATOMISEUR ET BARBOTINE**

15/07/2024

Unité 1 Unité 2

***BARBOTINE***

*Densité* 1.67 1.66

*Viscosité* 24 s 23s

*Résidu* 7% 7%

***ATOMISEUR***

*Production 77 kg/min -*

*Pression 20 bar* -

*Buses 9* : *2.4 mm* -

*Température d’entrée 577 °C* -

*Température de sortie 111 °C* -

*Granulométrie 46 48*

*31 31*

9 8.5

8.5 8

2.5 2.5

1 1

*Kokou Espoir ATIVON*