

**RAPPORT JOURNALIER DE TEST SUR ATOMISEUR ET BARBOTINE**

16/07/2024

Unité 1 Unité 2

***BARBOTINE***

*Densité 1.61* 1.66

*Viscosité 13* s 23 s

*Résidu 7.5* % 7 %

***ATOMISEUR***

*Production 67 kg/min -*

*Pression 20 bar* -

*Buses 9* : *2.4 mm* -

*Température d’entrée 579 °C* -

*Température de sortie 108 °C* -

*Granulométrie 46 44.5*

*30 34*

*8.5* 8.5

8.5 9.5

3 3

1 0.5

*Kokou Espoir ATIVON*