

**RAPPORT JOURNALIER DE TEST SUR ATOMISEUR ET BARBOTINE**

17/07/2024

Unité 1 Unité 2

***BARBOTINE***

*Densité 1.655* 1.665

*Viscosité 24* s 22 s

*Résidu 7* % 6 %

***ATOMISEUR***

Hors service

*Production - kg/min -*

*Pression - bar* -

*Buses -* -

*Diamètre de buse - mm* -

*Température d’entrée - °C* -

*Température de sortie - °C* -

*Granulométrie - -*

*Kokou Espoir ATIVON*