

**RAPPORT JOURNALIER DE TEST SUR ATOMISEUR ET BARBOTINE**

18/07/2024

Unité 1 Unité 2

***BARBOTINE***

*Densité 1.67* 1.67

*Viscosité 27* s 26 s

*Résidu 8* % 7 %

***ATOMISEUR***

*Production - kg/min -*

*Pression - bar* -

*Buses -* -

*Diamètre de buse - mm* -

*Température d’entrée - °C* -

*Température de sortie - °C* -

*Granulométrie - -*

*Kokou Espoir ATIVON*