

**RAPPORT JOURNALIER DE TEST SUR ATOMISEUR ET BARBOTINE**

22/07/2024

Unité 1 Unité 2

***BARBOTINE***

*Densité 163* 163

*Viscosité 14* s 18 s

*Résidu 7.5* % 5 %

***ATOMISEUR***

*Production 71 kg/min -*

*Pression 20 bar* -

*Buses 9* : *2.4 mm* -

*Température d’entrée 528 °C* -

*Température de sortie 104 °C* -

*Granulométrie 41 --*

*35.5 --*

*9.5* --

8.5 --

32 --

1.5 --

*Kokou Espoir ATIVON*