

**RAPPORT JOURNALIER DE TEST SUR ATOMISEUR ET BARBOTINE**

23/07/2024

Unité 1 Unité 2

***BARBOTINE***

*Densité 166* 164

*Viscosité 18* s 17 s

*Résidu 9* % 5 %

***ATOMISEUR***

*Production kg/min 91.8*

*Pression 20 bar* 20

*Buses 9* : *2.4 mm* 10:2.5

*Température d’entrée 559 °C* 588

*Température de sortie 109 °C* 113

*Granulométrie 40 40*

*35.5 33.5*

*10.5* 9

9 9

2.5 3

1 1.5

*Kokou Espoir ATIVON*