

**RAPPORT JOURNALIER DE TEST SUR ATOMISEUR ET BARBOTINE**

24/07/2024

Unité 1 Unité 2 (HS)

***BARBOTINE***

*Densité 166.5* 0

*Viscosité 21* s s

*Résidu 8* % %

***ATOMISEUR***

Hors service

*Production - kg/min -*

*Pression 20 bar* -

*Buses 9* : *2.4 mm* -

*Température d’entrée 560 °C* -

*Température de sortie 107 °C* -

*Granulométrie 40.5 34.5*

*33.5 38*

*10* 11

10.5 11

3 3

1.5 2

*Kokou Espoir ATIVON*