

**RAPPORT JOURNALIER DE TEST SUR ATOMISEUR ET BARBOTINE**

26/07/2024

Unité 1 Unité 2

***BARBOTINE***

*Densité 166* 165

*Viscosité 23* s 21 s

*Résidu 9* % 8 %

***ATOMISEUR***

*Production kg/min --*

*Pression - bar* 17.5

*Buses -* : - *mm* 10:2.5

*Température d’entrée °C* 556

*Température de sortie °C* 114

*Granulométrie -- 45.5*

*-- 33.5*

*--* 8.5

-- 8

-- 2.5

-- 1.5

*Kokou Espoir ATIVON*